# Качество продукции ЛТМ

## Общие положения

ООО ЛТМ производит фиброцементные панели на заводе в г. Обнинск. В производстве используются новейшие технологии и высокая степень автоматизации. Продукт абсолютно не содержит асбеста и используется как для облицовки фасадов, помещений с повышенной влажностью, так и для защиты от огня.

## Категории продукции

Пригодность нашей продукции для различного применения главным образом определена типами тестирования, проводимыми независимыми официальными тестирующими лабораториями, как в России, так и в Европе. Основные требования изложены в международном стандарте EN 12467.

|  | Категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Продукция ЛТМ | Cemboard HD | Cemboard WS | Cemboard MD Cemboard LD |
| Водостойкость | Да | Да | Не применимо |
| Устойчивость к действию теплой воды | Да | Да | Да |
| Число циклов попеременного оттаивания-высушивания | 50 циклов | 25 циклов | 25 циклов |
| Число циклов попеременного оттаивания-замораживания | 100 циклов | 25 циклов | Не применимо |
| Число циклов попеременного нагревания-охлаждения | 50 циклов | 25 циклов | Не применимо |
| Паропроницаемость | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| Устойчивость к внешнему огню | Да или не определяется | Да или не определяется | Да или не определяется |
| Пожаробезопасность | Да или не определяется | Да или не определяется | Да или не определяется |
| Выделение вредных веществ | Да или не определяется | Да или не определяется | Да или не определяется |

Фасадная панель LTM Cemboard HD соответствует высочайшим требованиям  долговечности в различных погодных условиях и соответствует категории А. Панель Cemboard WS также имеет устойчивость к погодным воздействиям, но в меньшей степени, чем плита с более высокой плотностью. Остальные продукты, главным образом, используются внутри помещений: Cemboard MD используется как интерьерная облицовочная панель во влажных помещениях, а Cemboard LD – как основная строительная панель и для защиты от огня. Процедуры тестирования в деталях описаны в стандарте EN 12467.

Для эксплуатации на территории России существуют дополнительные требования, например, морозоустойчивость фасадных панелей должна составлять 150 циклов. Пожароустойчивость является требованием в строительных нормах в различных странах.

## Тестирование продукции

Перед доставкой нашим клиентам продукция тестируется в нашей собственной лаборатории. Лаборатория оборудована для проведения лабораторных тестирований в соответствии с международным стандартом EN 12467.

Приемочные тесты включают:

- Измерение размеров - длины, ширины и толщины,

- Измерение прямоугольности и ровности кромок углов,

- Измерение плотности,

- Измерение механических характеристик.

## Информация по качеству

Результаты различных тестов приведены в сертификатах качества, изготовленных для каждой поставки.

Следующая информация приводится на упаковке продукции:

|  | Образец | Образец сравнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Описание плиты |  |  |  |
| - Тип продукции | NT |  | Не содержит асбеста |
| - Наименование плиты | LTM Cemboard HD | HD, WS, MD, LD |  |
| - Категория | A | A, B or C |  |
| - Класс | 3 | 1 – 5 | Класс прочности на изгиб |
| b) Номинальное значение |  |  |  |
| - Уровень точности измерений | I | I – II | Аккуратность измерения размеров |
| - Длина and ширина | 3050*1195 |  | Возможны разные размеры |
| - Толщина | 8 мм | 6, 8, 10 | Номинальное значение |
| c) Плотность | 1500 кг/м3 | 1500, 1400, 900 |  |

## Система качества

В настоящее время ведутся приготовления к сертификации по системе ISO 9001. Требуемая системой документация будет готова в  течение 2009 года.

В настоящее время все поставляемые продукты уже протестированы в соответствии с международным стандартом EN 12 467.